
ПОЛИАЛЬФАОЛЕФИНЫ
Физико-химические свойства
	[bookmark: _GoBack]LIKSYN PAO серия

	Наименование
	Вязкость при 40℃
	Вязкость при 100℃
	Индекс вязкости
	Температура застывания
	Температура вспышки
	Относительная плотность
	Кислотность мг КОН/г
	Содержание воды мг/кг

	LIKSYN PAO-2
	5
	2
	-
	-73
	160
	0,797
	-
	-

	LIKSYN PAO-4
	17
	4
	123
	-73
	219
	0,821
	-
	-

	LIKSYN PAO-6
	30
	6
	135
	-68
	238
	0,827
	-
	-

	LIKSYN PAO-10
	65
	10
	139
	-52
	260
	0,832
	0,01
	30

	[bookmark: _Hlk191970271]LIKSYN PAO-20
	168
	20
	138
	-45
	268
	0,843
	0,01
	30

	LIKSYN PAO-40
	386
	40
	154
	-40
	285
	0,845
	0,01
	30

	LIKSYN PAO-100
	1258
	100
	170
	-33
	295
	0,853
	0,01
	30

	LIKSYN mPAO-65
	605
	65
	181
	-45
	285
	0,831
	0,01
	30

	LIKSYN mPAO-600
	7348
	604
	270
	-21
	300
	0,849
	0,01
	30

	LIKSYN mPAO-1000
	11700
	1010
	310
	-18
	300
	0,849
	0,01
	-
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